Section 920.TABLE A   Steel Casing and Liner Pipe Weights and Dimensions

| SIZE |  | DIAMETER (in.) |  |  | THICKNESS |  | WEIGHT (lbs. per ft.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in. |  | External | Internal |  | in. |  | Plain ends (calculated) | With threads and couplings (nominal) |
| 1 |  | 1.315 | 1.049 |  | 0.133 |  | 1.68 | 1.70 |
| 1¼ |  | 1.660 | 1.380 |  | 0.140 |  | 2.27 | 2.30 |
| 1½ |  | 1.900 | 1.610 |  | 0.145 |  | 2.72 | 2.75 |
| 2 |  | 2.375 | 2.067 |  | 0.154 |  | 3.65 | 3.75 |
| 2½ |  | 2.875 | 2.469 |  | 0.203 |  | 5.79 | 5.90 |
| 3 |  | 3.500 | 3.068 |  | 0.216 |  | 7.58 | 7.70 |
| 3½ |  | 4.000 | 3.548 |  | 0.226 |  | 9.11 | 9.25 |
| 4 |  | 4.500 | 4.026 |  | 0.237 |  | 10.79 | 11.00 |
| 5 |  | 5.563 | 5.047 |  | 0.258 |  | 14.62 | 15.00 |
| 6 |  | 6.625 | 6.065 |  | 0.280 |  | 18.97 | 19.45 |
| 8 |  | 8.625 | 8.071 |  | 0.277 |  | 24.70 | 25.55 |
| 10 |  | 10.750 | 10.136 |  | 0.307 |  | 34.24 | 35.75 |
| 12 |  | 12.750 | 12.090 |  | 0.330 |  | 43.77 | 45.45 |
| 14 |  | 14.000 | 13.250 |  | 0.375 |  | 54.57 | 57.00 |
| 16 |  | 16.000 | 15.250 |  | 0.375 |  | 62.58 | 65.30 |
| 18 |  | 18.000 | 17.250 |  | 0.375 |  | 70.59 | 73.00 |
| 20 |  | 20.000 | 19.250 |  | 0.375 |  | 78.60 | 81.00 |

Pipe sizes not listed that are less than 8 inches in diameter shall be Schedule 40 pipe as a minimum.

Pipe sizes not listed that are 8 inches in diameter or greater shall be Schedule 30 pipe as a minimum.

Pipes for driven wells shall be Schedule 40 as a minimum.

(Source:  Amended at 18 Ill. Reg. 17684, effective November 30, 1994)